ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

PERMO-OSMOCLEAN A

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продукты для чистки обратноосмотических мембран

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Даже при качественной предварительной очистке воды и в рабочих условиях, близких к оптимальным, в большинстве случаев мембраны обратного осмоса постепенно будут забиваться.

Если степень загрязнения невелика, можно очистить мембраны с помощью химических средств и восстановить их нормальную производительность.

Для этой цели фирма PERMO специально разработала препарат, совместимый с основными типами обратноосмотических мембран (перед использованием необходима консультация наших специалистов).

Это простой в применении жидкий препарат  Permo-Osmoclean A.

Permo-Osmoclean A – это средство для удаления отложений, оно удаляет из мембран большую часть минеральных отложений.

Два продукта Permo-Osmoclean A и Permo-Osmoclean B нельзя смешивать, но можно использовать последовательно (вначале Permo Osmoclean B). В этом случае перед использованием второго продукта провести тщательную промывку.

Номер заказа продукта: P0007472

| Характеристики:ICS | рН: ~ 1,3 при концентрации 1% |
| --- | --- |
| Физические характеристики: | жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета |
| Удельный вес: | 1,36 |
| Растворимость: | смешивается с водой во всех пропорциях |
| Хранение: | от +1°С до +40°С |
| Срок хранения: | 2 года в оригинальной закрытой упаковке |
| Пропорции для разведения: | 1% от объема |
| Время обработки или рециркуляции: | от 30 до 60 минут |
| Разведение: | водой, прошедшей через обратный осмос, или умягченной и отфильтрованной водой (ячейки 5 μм) |
| Промывка: | водой, прошедшей первичную очистку |
| Упаковка: | канистра 20 кг |

Москва

тел. +7(495) 669-86-81

тел. +7(926) 008-01-77

Йошкар-Ола

тел. +7(8362) 39-17-01

E-mail heatteplo@mail.ru

Сайт http://heatteplo.ru

Skype Know551

ICQ 239354505